Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

1.0  Wstęp

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z remontem cząstkowym

nawierzchni bitumicznej dróg powiatowych na terenie Powiatowego Zarządu Dróg w Siemiatyczach.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych

w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem remontu

cząstkowego nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno – asfaltową na gorąco bez obcinania krawędzi :

a)  roboty przygotowawcze i właściwe oznakowanie robót,

b)  dostarczenie na teren budowy mieszanki mineralno – asfaltowej i niezbędnych materiałów pomocniczych,

c)  oczyszczenie uszkodzonych miejsc z usunięciem rumoszu z pasa drogowego,

d)  ogrzanie bitumu i skropienie naprawianego miejsca wraz z krawędziami,

e)  rozłożenie mieszanki mineralno – asfaltowej ( w zależności od głębokości ubytków w jednej lub dwóch warstwach ),

f)  zagęszczenie poszczególnych warstw ułożonej mieszanki mineralno – asfaltowej,

g)  po wypełnieniu i zagęszczeniu ubytku - skropienie bitumem krawędzi naprawionego miejsca,

h)  przeprowadzenie niezbędnych pomiarów ( powierzchnia naprawianego miejsca, grubość wypełnienia, lokalizacja ).

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót:

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania zgodnie z niniejszą specyfikacją i poleceniami

upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.

2.0  Materiały

2.1. Lepiszcze

Kationowa emulsja asfaltowa szybkorozpadowa wg WT.EmA-1994.

2.2. Mieszanki mineralno – asfaltowe

Mieszanka mineralno – asfaltowa grysowa wykonana wg recepty opracowanej przez laboratorium drogowe dla

warstw ścieralnych KR 1 – KR 2.

2.3. Kontrola jakości

Wykonawca prowadzi na swój koszt kontrolę jakościową dostarczonych materiałów. Badania laboratoryjne wykonane

przez Wykonawcę winny obejmować ekstrakcję produkowanej masy. Skład produkowanej masy nie może odbiegać od

wymagań receptury poza dopuszczalne odchyłki. Niezbędne badania laboratoryjne mieszanki mineralno – asfaltowej

winny być dokonywane przynajmniej jeden raz na każdy dzień produkcji mieszanki. Niezależnie od badań

laboratoryjnych każda jednostkowa dostawa mieszanki powinna być oceniona wizualnie i w przypadku wystąpienia

wątpliwości niedopuszczona do wbudowania w nawierzchnię. Niezależnie od badań Wykonawcy, Zamawiający może

pobrać próbki materiałów do badań przez niezależne laboratorium drogowe.

3.0  Sprzęt i transport

Wykonawca powinien dysponować następującym sprawnym technicznie sprzętem :

-   termos do masy mineralno – asfaltowej,

-   samochód wywrotka z plandeką lub inny środek transportu z wyposażeniem zabezpieczającym mieszankę mineralno-

asfaltową przed zbyt szybkim wychłodzeniem,

-   lekki walec wibracyjny lub zagęszczarka płytowa.

4.0  Wykonanie robót.

4.1. Oznakowanie robót

W czasie prowadzenia robót Wykonawca zobowiązany jest do stosowania zgodnie z obowiązującymi przepisami,

oznakowania i zabezpieczenia prowadzonych robót drogowych.

Środki sprzętowe i transportowe wykorzystywane do robót w pasie drogowym muszą używać błyskowych lamp

ostrzegawczych.

4.2.  Oczyszczenie

Rumosz ( gruz bitumiczny ) powstały w czasie oczyszczania należy wywieź na miejsce wskazane przez

Zamawiającego. Pozostałe drobne części usunąć przy użyciu szczotek tak aby przed wypełnieniem ubytku nie

pozostawał tam żaden nie związany z podłożem materiał.

4.3. Rozścielenie mieszanki mineralno – asfaltowej

Przed wypełnieniem mieszanką krawędzie należy posmarować, a dno skropić lepiszczem, aby uzyskać właściwe

połączenie rozkładanej masy z podłożem. Przy ubytkach głębszych niż 6 cm mieszankę należy układać i zagęszczać w

dwóch warstwach. Wbudowana mieszanka mineralno – asfaltowa powinna mieć temperaturę nie wyższą niż 160 oC i

nie niższą niż 120 oC.

4.4. Zagęszczanie mieszanki

Niezwłocznie po rozścieleniu przystępuje się do zagęszczania mieszanki w każdej warstwie. Należy zwrócić uwagę na

połączenie łaty z nieuszkodzoną nawierzchnią uzupełniając gorącym materiałem w trakcie zagęszczania tworzące się

ewentualne rakowiny.

4.5. Uszczelnianie powierzchni łat

Krawędzie łat należy skropić albo posmarować lepiszczem.

5.0  Kontrola jakości robót.

Nie dopuszcza się wykonywania remontów cząstkowych przy użyciu mieszanek mineralno – asfaltowych na gorąco

przy temperaturze otoczenia niższej niż +5 oC. Kierownik robót zobowiązany jest prowadzenia własnego dziennika

dla prowadzonych robót ( termin i lokalizacja prowadzonych robót, warunków atmosferycznych w trakcie robót, itp.).

Podczas wykonywania robót systematycznie należy kontrolować niżej wymienione wielkości i cechy :

a)  prawidłowe oczyszczenie podłoża wg punktu 4.2,

b)  temperaturę wbudowanej mieszanki wg punktu 4.3,

c)  zagęszczanie mieszanki wg punktu 4.4,

d)  prawidłowe uszczelnienie krawędzi naprawianego ubytku,

e)  równość górnej powierzchni wykonanych łat oraz równość połączeń łaty z nieremontowaną nawierzchnią.

Niedopuszczalne są prześwity pod łatą większe niż 9 mm należy dążyć do tego, aby były one mniejsze niż 4 mm.

Wykonawca odpowiedzialny jest za spełnienie podanych wymagań w czasie prowadzenia robót. Upoważniony

przedstawiciel Zamawiającego po stwierdzeniu nieprzestrzegania powyższych wymagań może wstrzymać roboty,

polecić wykonanie poprawek albo dokonać rozbiórki nieprawidłowo wykonanych robót.

6.0  Obmiar robót

Jednostką obmiaru jest tona prawidłowo wbudowanej mieszanki mineralno – asfaltowej. Przed przystąpieniem do

remontu określonej drogi wykonawca w porozumieniu i za zgodą upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego

ustala średnią głębokość ubytków i wybojów. Po dokonaniu remontu wykonawca sporządza obmiar powierzchni

wykonanych łat, który uzgadnia z Zamawiającym. Ustalona w ten sposób ilość wbudowanej mieszanki jest

podstawą do przygotowania dokumentów do odbioru robót ( sporządzenia zestawienia wykonanych robót).

7.0  Zakończenie i odbiór robót

Zakończenie robót oraz gotowość do odbioru stwierdza Kierownik robót przez dokonanie zgłoszenia Zamawiającemu.

Wykonawca zgłasza na piśmie wykonane roboty, załączając do zgłoszenia: zestawienie robót sporządzone odrębnie

dla każdego ciągu drogowego .

Podstawą dokonania oceny jakości i odbioru ostatecznego wykonanych remontów są następujące dane i dokumenty:

-   sprawozdanie techniczne,

-   zestawienie wykonywanych robót – oddzielnie dla każdej drogi,

-   wyniki badań składu mieszanki mineralno – asfaltowej na podstawie dziennych ekstrakcji laboratorium zakładowego,

-   oględziny i ocena wizualna wykonanych robót dokonana przez odbierającego ( upoważniony przedstawiciel

Zamawiającego ) wspólnie z wykonawcą.

8.0  Podstawa płatności

Podstawą wystawienia faktury za wykonane roboty jest podpisany przez strony umowy protokół odbioru ostatecznego

robót.